昆明理工大学2016年博士研究生招生考试试题

考试科目代码：  2008          考试科目名称 ： 冶金原理

试题适用招生专业 ：  钢铁冶金  有色金属冶金

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

- 判断、填充题：（20分，每题2分） 1. 二元相图分析中，包晶反应的通式为：___________；共晶反应的通式为：___________ ；共析反应的通式为： ___________。 。 2. MeS能否用C、H2、CO还原剂直接还原为Me？ ___________含于粗铜中的贵金属（Au, Ag）能通过氧化精炼除去吗？____________________________ 3. 指明如下反应体系的自由度： （1） FeO(s)======= Fe3O4 + Fe(s) (2) CuO.CuSO4 + SO2 + 0.5O2 ====== 2CuSO4 ____________________________ - 4. 硫化矿焙烧过程中发生的三个主要反应是：（写出反应式，Me代表金属）：① ____________ ;② ____________； ③ ____________ 。 5. 在溶液中还原MeO时x(MeO)越小所需的%CO越 _____________ （填高或低），当还原产物Me，形成溶液时x[Me]越小所需的%CO越 _____________（填高或低） 。 6. 水溶液电解冶金中，氢的超电压（ ηH2 ）起什么作用？ _____________ 7．加压氢还原过程中，用氢从溶液中还原金属的可能性，可根据标准电极电位的比较加以确定。正电性的金属实际上可以在溶液的任何酸度下用氢还原。这个提法对吗？ （填对或错）。 8. 几种金属离子在阴极上同时放电的基本条件为 ____________。在阴极，电位越正离子越 ____________（填先或后）析出。 9．谢伍德准数（Sherword’s Number）是表征 ____________ 的准数，表达式为：____________ 10.钢液脱氧的三种方法： ____________________________ 二、 简述与分析题：(60分，每小题10分 - 1 1. 试用熔渣的离子理论，阐述温度及成分对熔渣的主要性质，如粘度、表面张力、导电性的 影响，并举例说明之。

昆明理工大学2016年博士研究生招生考试试题

- 由于有反应(Cu2O) +[FeS] == [Cu2S] + (FeO), 所以熔炼冰铜时FeS对Cu2S起着保护作用。 据此，请分析确定熔炼过程中减少Cu 以Cu2O 形态进入渣损失的措施。 - 何谓置换沉积？在置换沉积过程中，被置换金属在什么情况下会发生电化学重溶？ - 区域熔炼是粗金属精炼（尤其是制取高纯金属）中常用的方法之一，试述区域熔炼的基本原理和方法，影响区域熔炼效果的因素有哪些？ - 5. 金属氧化理论推导出的扩散和结晶化学反应综合控制的速率方程为： - 其中D为扩散系数，k为结晶化学反应速率常数，C0为氧化物层表面氧气浓度，x为金属氧化物层厚度。试分析上式，分别推导出结晶化学反应控制、扩散控制的速率方程，并根据速率方程分析图中面片状金属镁、铜氧化时的动力学曲线分别属于什么控制？ - 炼钢过程中，碳是需要除去的主要元素，但它在氧化过程中带来哪些有益的作用？什么是“碳氧积”？一般理论数值是多少？它有何作用？碳氧化反应速率的特征是什么？ - 计算题：（20分，每题10分） - 1.试计算与成分为w[C]=0.1%、w[Ni]=2%、w[Mo]=3% 的钢液平衡的熔渣中FeO的活度。 - 已知体系的总压p = 0.7 × 105 Pa，温度T=1893K，钢液中元素的活度相互作用系数分别为 - = 0.14 、 = 0.012 、= － 0.0083 ,[ C ] + ( FeO) ==== [Fe] + CO lgK = -5160/T + 4.75 2. 25℃时，用铜片做阴极、石墨做阳极对中性的0.10 mol/L CuCl2溶液进行电解。若电流密度为100 A.m-2, 问在阴极首先析出什么物质？若铜在阴极上的析出超电位为0.02 V, 氢的析出超电位可由塔菲尔公式计算（其中常数a取0.6）。已知:。