昆明理工大学2016年博士研究生招生考试试题

考试科目代码：   2007           考试科目名称 ：   冶金物理化学

试题适用招生专业 ：

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

1、(15分) 铁液中ω[V]=0.08%，求 [V]以质量1％溶液为标准态下，反应：2[V]+1.5O2=V2O3(s)在1873K的标准平衡常数Kθ及pO2'=100kPa的ΔrGm及平衡分压。已知γVθ=0.1，V原子量为51，Fe原子量为55.85; 2V(s)+1.5O2=V2O3(s) ΔfGmθ=−1202900+237.53T V(s)=[V] ΔGVθ=−20710−45.61T 2、（15分）固体碳气化反应也称布多尔反应，是高炉内最重要的反应之一，已知其反应方程式及其标准吉布斯自由能与温度的函数关系式分别为 - CO2＋C＝2CO ΔrGmθ=166550−171.00T,J⋅mol−1 试求：（1）利用相律确定影响该平衡反应体系的独立变量； （2）推导该平衡反应体系的气相成分（平衡CO体积分数）的函数关系式。 3、（10分）如何设计实验利用测定的活化能判断多相反应的控制环节？ 4、(10分)活度的测定及计算方法有几种？试简述这些方法的求算过程，并给出相应的计算式。 5、（10分）绘制金属（金属化合物）－水系电位－PH图的步骤是什么？ 6、（15分）在 298K的CuSO4水溶液（aCu2+=0.6）中以 200A 的电流密度进行铜电解，计算铜开始析出的电极电势。已知ϕCu2+Cuθ=0.337V ，铜析出属于电化学极化，塔菲尔系数b为-0.08，交换电流密度j0=0.4A×m−2。

昆明理工大学2016年博士研究生招生考试试题

7、（10分）简述电极过程的三个阶段并解释何为电极过程的电化学动力学和扩散动力学。 8、（15分）从Zn-Pb 相图回答： （1）wPb = 0.02 的粗锌如何可除去其中杂质？在什么温度进行较适宜？ - （2）除Pb 能达到什么限度（即含Pb 最低量）？ - （3）将熔体缓慢冷却，使其中杂质析出称为熔析精炼。wPb= 0.02 的粗锌1 000 kg 在430 C 经熔析精炼后能有多少千克的精炼Zn？其中还有多少Pb？析出的Pb中有多少千克Zn ？