昆明理工大学2017年博士研究生招生考试试题

考试科目代码：2028         考试科目名称：材料科学基础

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一. 填空题（每空1分，共18分） 1.晶体中的结合键类型包括 、 、 、范德华键和氢键五种。（3分） 2.面心立方(fcc)结构的密排方向是_____，密排面是____，密排面的堆垛顺序是_____，致密度为________，配位数是 。（5分） 3.固溶体中影响溶质固溶度大小的因素包括： 、 、 、 及 等因素。（5分） 4.刃型位错的运动形式有滑移和 ，而螺型位错特有的滑移方式是 。（2分） 5. 按界面上原子排列情况和吻合程度分类，界面可分为 、 、 和复杂半共格相界面。（3分） 二. 名词解释（每题2分，共16分） 1.配位数；2.间隙式固溶体；3.分位错；4.位错的线张力；5.交滑移；6.形变织构；7.再结晶；8.热加工； 三、在简单立方晶胞中绘出(010)、(111)、(121)晶面及[101]、[112]、[111]晶向。(6分) 四. 简答题（每题6分，共36分） 1.简述位错密度对材料强度影响的基本规律及其原因？（6分） 2.根据凝固理论简述铸锭三个晶区的形成机理。（6分） 3.简述金属中残余应力的分类和特点，以及对金属加工和使用的影响。（6分） 4.什么是加工硬化，加工硬化对材料在工程应用中有哪些有利和不利的影响？（6分） 5.试从热力学角度说明菲克第一定律的局限性。（6分） 6.简述马氏体相变的基本特征。（6分） 五. 根据Fe-Fe3C 相图: (共12分) （1）分析ω(C)=0.4% 合金的平衡结晶过程及室温组织，并比较合金在铸态和平衡状态下结晶过程和室温组织有何不同？（4分） （2）分析ω(C)=1.9% 合金的平衡结晶过程及室温组织，并比较合金在慢冷和铸态下结晶过程和室温组织的不同？（4分） （3）说明Fe-C合金随含碳量的增加力学性能的变化（强度、硬度、塑性）。（4分） 六. 试分析金属材料常见的强化方式及其特点。（12分）

昆明理工大学2017年博士研究生招生考试试题