昆明理工大学2017年博士研究生招生考试试题

考试科目代码： 2006              考试科目名称 ：   冶金物理化学

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

1、(15分) 纯氧顶吹炼钢中是将298 K的氧气通过喷枪吹入1 673 K的钢水中。O2(g)与钢水中溶解的碳[C]起反应。试计算1 kg溶解的[C]氧化成CO(g) 放热多少? 已知：25 ℃下，CO(g) 的标准摩尔生成焓为 110.52 kJ·mol-1, 1 673 K下, C(石墨)溶于铁液的溶解焓为 22.60 kJ ·mol-1, Cp, m(C, 石墨) = (16.86 + 4.77 10-3 T / K ) J·K-1· mol-1；Cp, m(CO, g) = (28.14 + 4.10 10-3 T / K ) J·K-1· mol-1。(碳的摩尔质量M(C) = 12 g· mol-1。) 2、（15分） 已知反应 ① Fe2O3(s) +3CO (g) ==2Fe() + 3CO2 (g) 在1 393 K时的K为0.049 5，同样温度下反应 ② 2CO2(g) == 2CO(g) + O2(g)的K=1.40×10-12。今将Fe2O3(s) 置于 1 393 K, 开始只含有CO(g)的容器内，使反应达平衡，试计算（1）容器内氧的平衡分压力为多少？（2）若想使Fe2O3(s) 被CO(g)还原为Fe()，问氧的分压力应保持多大？(p=100 kPa) 3、(10分）何谓多相反应过程中的化学反应控制？何谓扩散控制？ 试举一例说明多相反应过程中的速率控制步骤的确定方法。 4、(10分）试述溶液的拉乌尔定律及其特征，并以拉乌尔定律为标准，分析论证组元i的活度和化学位的定义式及其物理意义。 5、(10分）试举例说明金属（金属化合物）－水系电位－PH图的应用。 6、(15分）25℃时，电解ZnSO4水溶液，从阴极获得Zn。已知ZnSO4的质量摩尔浓度b=2.0 mol·kg-1( =0.036)，pH=0.58，阴极上可能发生下列两个反应： Zn2++2eZn，E(Zn2+¦Zn) =－0.7628 V。 H++e12H2( p) （1）在可逆条件下何者先发生？ （2）已知H2析出超电势的塔菲尔公式如下： (H2)/V=1.24＋0.118lg(j/A·cm-2) 又Zn的超电势(Zn)=0.02 V，试问Zn与H2在阴极上同时析出时，电流密度j为多少？

昆明理工大学2017年博士研究生招生考试试题

7、(10分）试由下图推导出接触角方程，如氧化铝瓷件上需覆盖银，当烧至1000℃时液态银能否润湿氧化铝瓷件表面？已知1000℃时各物质的界面张力值为：  1= [Al2O3(s)/v]=1.000 N·m -1 ；  2= [Ag(l)/v]=0.920 N·m -1 ；  3= [Al2O3(s)/ Ag(l)]=1.770 N·m -1 。 8、(15分） 根据Au-Pt 二组分系统的相图，试确定如下问题： - （1）400 g ，w（Pt）=0.40 的熔融物冷却时最初析出固相的组成； （2）当缓慢地冷却到1 375 C时有多少克熔融物已经固化？固体中含Au与Pt 各多少克？ （3）若要使一半熔融物固化，应冷却到什么温度？若冷却得很缓慢则固相的组成发生怎样的变化？若冷却得较迅速时，固相组成又会发生怎样的变化？